附件2

1项机械行业标准修改单

JB/T 12139—2015

《大型核电机组汽轮机整锻低压转子锻件  技术条件》

第1号修改单

（报批稿）

表3修改为新表。 材料牌号; 取样部位 及方向; Rm MPa; Rp0.2 MPa; A ％; Z ％; KV2 J; 上平台能量 J; FATT50 ℃. 30Cr2Ni4MoV; 本体径向 轴端纵向; 724～862; ≥621; ≥17; ≥50; ≥68; ≥82; ≤-7. 芯部; ≥724; ≤15.